# 用户需求书

## 一、采购明细表

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检察春秋服 | 516套 | 每人1套 |
| 2 | 检察夏服 | 1032套 | 男装：每人2套（短袖上衣2件、夏裤2条），女装：每人2套（短袖上衣2件、夏裤1条、夏裙1件） |
| 3 | 春秋白长衬衣 | 516件 | 每人1件 |
| 4 | 春秋蓝长衬衣 | 516 件 | 每人1件 |
| 5 | 检察领带 | 1032条 | 每人红色1条，每人蓝色1条。 |

注：以上所列5项产品样品必须与谈判响应文件一同提交，作为评审的依据，如没有产品样品，将作为废标处理。

## 二、技术参数要求

## 服装面料参数

| 项目 | 货物名称 | 面料成分 | 纱支 | 克重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男（女）检察春秋服 | 15%羊绒，65%羊毛，17.5%涤纶，2%绢丝，0.5%导电纤维。面料由知名厂家提供，优质羊绒、羊毛精纺。质感柔软，舒适有弹性、透气不打皱，不易起球，恢复性好，不生静电，不易吸尘。 | 110s/2*110s/2 | 285克 | 按高检标准颜色 |
| 2 | 男、女检察短袖上衣 | 80%棉，20%涤，液氨免烫。面料由知名厂家提供，有良好抗皱性，触感柔软滑爽，色泽好，穿着透气舒适悬垂、生态环保。 | 100s/2*100s/2 | 170克 | 按高检标准颜色 |
|  | 男（女）检察夏裤、女检察夏裙 | 50%羊毛，10%天丝，39.5%涤纶，0.5%导电纤维。面料由知名厂家提供，穿着凉爽，透气性好，不憋汗，禁偶氮，不含甲醛。 | 110s*2/60s*1 | 225克 | 按高检标准颜色 |
| 4 | 男、女检察长袖白衬衣 | 含棉80%、20%涤纶,液氨免烫。面料由知名厂家提供，有良好抗皱性，触感柔软、色泽好、穿着舒适，生态环保。领面多次水洗后不变形、不起泡。 | 100s/2*100s/2， | 170克 | 按高检标准颜色 |
| 5 | 检察领带 | 色织提花，不缩水，挺括，弹性和悬垂性好。 | 桑蚕丝 |  | 按高检标准颜色 |

## 检察春秋服技术要求：

男女检察春秋服：严格按照最高人民检察院设计财务装备局与总后军需装备研究所共同编制的《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》（以下简称《汇编》）的要求，在统一色；统一款式；统一版型的前提下。考虑到物质上的因素，在经费的预算上作了调整。按照布料制成样品，并提供详细服装整套参数，以便专家从中择选，从而达到择优物美的价值。

09检察男、女春秋服技术要求：严格按照《汇编》标准的表样、样式、号型及规格、颜色、材料、裁剪、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品质量、及其质量验收规定、交货包装等要求制作服装。

男士春秋服：严格按照《JCFB/008-2009男士春秋服、冬服标准》    （见《汇编》第217页）

女士春秋服：严格按照《JCFB/009-2009女士春秋服、冬服标准》  （见《汇编》第287页）

## 检察夏服、春秋白长衬衣技术要求

1、男女检察夏服：严格按照最高人民检察院设计财务装备局与总后军需装备研究所共同编制的《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》（以下简称《汇编》）的要求，在统一色；统一款式；统一版型的前提下。考虑到物质上的因素，在经费的预算上作了调整。按照布料制成样品，并提供详细服装整套参数，以便专家从中择选，从而达到择优物美的价值。

09检察男、女短袖夏服技术要求：严格按照《汇编》标准的表样、样式、号型及规格、颜色、材料、裁剪、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品质量、及其质量验收规定、交货包装等要求制作服装。

09检察男、女夏裤技术要求：严格按照《汇编》标准的表样、样式、号型及规格、颜色、材料、裁剪、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品质量、及其质量验收规定、交货包装等要求制作服装。

09检察女裙的技术要求：严格按照《汇编》标准的表样、样式、号型及规格、颜色、材料、裁剪、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品质量、及其质量验收规定、交货包装等要求制作服装。

男士夏服短袖：严格按照《JCFB/003-2009男士夏服短袖规范 》  （见《汇编》59页）

女士夏服短袖：严格按照《JCFB/004-2009女士夏服短袖规范》  （见《汇编》87页）

男士夏裤：严格按照《 JCFB/005-2009男士夏裤规范》  （见《汇编》115页）

女士夏裤：严格按照《 JCFB/006-2009女士夏裤规范》  （见《汇编》153页）

女士夏裙：严格按照《 JCFB/007-2009女士夏裙规范》  （见《汇编》191页）

- 检察春秋白长衬衣：严格按照最高人民检察院设计财务装备局与总后军需装备研究所共同编制的《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》（以下简称《汇编》）的要求，在统一色；统一款式；统一版型的前提下。考虑到物质上的因素，在经费的预算上作了调整。按照布料制成样品，并提供详细服装整套参数，以便专家从中择选，从而达到择优物美的价值。

09检察男、女衬衣技术要求：严格按照《汇编》标准的表样、样式、号型及规格、颜色、材料、裁剪、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品质量、及其质量验收规定、交货包装等要求制作服装。

男士春秋白长衬衣：严格按照《JCFB/001-2009男士春秋白长衬衣规范》（见《汇编》3页）

女士春秋白长衬衣：严格按照《JCFB/002-2009女士春秋白长衬衣规范》（见《汇编》31页）

## 领带的技术要求

检察领带：严格按照最高人民检察院设计财务装备局与总后军需装备研究所共同编制的《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》（以下简称《汇编》）的要求，在统一色；统一款式；统一版型的前提下。考虑到物质上的因素，在经费的预算上作了调整。按照布料制成样品，并提供相关参数，以便专家从中择优评定。

检察领带技术要求：严格按照《汇编》标准的标样，样式和规格，图案，颜色，材料，缝制质量，拼接，疵点，成品质量，成品理化性能及其质量验收规定、交货包装等要求制作领带。

检察领带：严格按照《JCFB/013-2009标检察领带》   （见《汇编》497页）

## 三、其他要求

1、卖方应在业主单位的组织下进行实际单个测量，并按测量数据做成成品，测量期间产生的费用由卖方负责。

2、卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

3、质量保证。乙方应保证在货物最终验收后的质量保证期内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题复责，甲方有权对此类缺陷向乙方提出索赔。维修和更换有缺陷货物。

4、买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及合同规定设服务热线，保证在接到报障后按合同规定时间内到达买方现场，并于合同规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

5、对号型不符、穿着不合体的，要在一个月内返修结束。对原辅料、生产工艺偷工减料，造成大批量产品不合格的，按合同约定处理。

6、资格后审权利，对投标企业弄虚作假，虚报投标条件中标的，甲方有权进行中标后审查，一经发现，取消中标。对以某企业投标，中标后不在中标企业自身生产加工的，甲方发现后有权取消合同，废除中标资格。

7、交货：（1）交货时间：合同签订后接到采购单位书面定做通知30天内。

（2）交货地点：采购人指定地点。

8、质保期：货物质量保证期自合同货物到货验收后一年。

9、包装

1.成交供应商应提供合同货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。

2.成交供应商必须按照国家工商行政管理制服标准中的包装要求对合同货物进行包装。

3.成交供应商应承担由于其包装或防护措施不当而引起的合同货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

10、检验和测试

1.采购单位将依据国家工商行政管理制服标准中的要求进行到货验收。

2.采购单位将在货物交付前随时由专业机构进行抽查检测，检测费用由成交供应商承担，成交供应商必须委派代表到抽样现场参与并进行确认。