## 施工总说明

### 1.1工程概况

三亚市崖州区坝头基地沟渠改造提升项目位于三亚市崖州区坝头村，距三亚市约60km。

### 1.2工程现状

存在问题：现状1#、2#、3#排沟两侧均为自然土质边坡，边坡抗冲蚀能力差，行洪通道弯曲，杂草丛生，水流平缓，沟底逐年淤积，部分现状断面窄小，汛期洪水宣泄困难，排沟行洪能力受到严重影响，排涝能力较低，每当暴雨台风到来，洪水会迅速暴涨，导致排沟两侧农作物被淹没；现状1#、2#、3#、4#、5#、6#机耕路为土路，严重影响当地农田生产。

### 1.3本次设计主要内容包括：

（1）采用C25砼改造赤草村排沟，长约260.00m，宽约3-5m，深约1.80m；（2）采用格宾石笼改造海棠村排沟，长约167.00m，宽约1.5m，深约0.5m；（3）采用C25砼改造坝头排沟，长约264.00m，宽约2m，深约0.5m；（4）采用C25砼改造南繁基地渠道，长约145.00m，宽约0.7m，深约0.5m，新建分水闸一座；（5）南繁基地排沟清淤长度300m，清淤厚度约30cm，海棠村排沟清淤长度953m，清淤厚度约30cm；（6）新建1#砼机耕路，长度565m,宽度3.0m；新建2#砼机耕路，长度266m，宽度3.0m；新建3#碎石机耕路，长度272m，宽度3.0m；新建4#砼机耕路，长度336m，宽度3.0m，新建5#砼机耕路，长度138m,宽度2.8m，新建6#砼机耕路，长度978m,宽度3.0m。（7）新建下田坡道4座。

### 1.4施工进度安排

由于本工程规模较小，施工较简单，本次施工安排在2025年内完成，计划工期6个月。

该工程进度以施工方施工组织工期为准，本次施工安排只作参考。

### 1.5施工技术要求

本项目工程施工主要为渠道拆除、土方开挖回填、混凝土工程。

1.5.1拆 除

（1）根据拆除体材质和土质以及现场条件，合理确定拆除方案拆除顺序，然后再分部施工。

（2） 拆除自上而下分层进行，砌体结构、砼结构先用风镐松动破碎，碎石类土先用风镐翻松,当人工不能搬运时采用机械辅助搬离。

（3）弃渣要运送到制定的弃砸场堆放。

1.5.2排 水

为保证主体工程在干场条件下施工，开挖须采取措施降低地下水位至基础开挖面0.3m以下。

所采取的措施，如基槽内开挖集水坑、沿基槽边挖排水沟槽，集中抽排和其它降水等办法。

1.5.3开 挖

土层分层开挖，每层开挖深度，视土厚度而定，每层应清底后逐层挖掘。

当挖土采用机械开挖接近设计标高时，应从结构层下面的底标高往上返30㎝为基准点，最后人工修整至设计标高，避免机械对原状土的扰动。

1.5.4土方填筑

土方回填应在混凝土强度达到设计强度的70%后进行，回填应均匀上升。

土方回填采用的土料为监理确认合格土料，回填料中不允许夹有杂草、树枝等腐殖性并尽量采用同类土填筑。

填土应从最低处开始分层进行，由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实。 结构周围应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实。

1.5.5土方压实

（1）压实可采用夯实法、振动压实法及利用运土工具压实法等。  
（2）影响填土压实质量的主要因素：压实功、土的含水量以及每层铺土厚度，应通过实验确定相应指标。  
（3）当天填土，应在当天压实，填土压实质量应符合设计和规范规定的要求，如无具体要求压实度应达到0.91。

1.5.6混凝土施工

(1)原材料的质量要求

骨料：所用粗细骨料的质量必须符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》及《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》，并按要求送检做级配实验。

水：采用饮用水。

混凝土的配合比：混凝土强度等级按不同部位有不同的要求，混凝土配合比中的各种原材料比例，均应现场抽样送试验室试配确定。

(2)施工准备

根据工程对象、结构特点，结合具体条件，研究制定混凝土浇筑的施工方案。

机具准备及检查：搅拌机、运输车、振动器等机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理间。所用的机具均在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。

在混凝土浇筑期间，保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电，应准备足够的备用柴油发电机组。

在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土、鳞落的铁皮等杂物，清除干净。

(3)混凝土的拌制

混凝土采用商品砼进行供应。混凝土搅拌机悬挂施工配合比标牌，注明每立方不同强度等级混凝土，所需材料用量及每料斗砂、石、水泥的用量。本工程采用0.4m3混凝土搅拌机。

(4)混凝土的运输

混凝土采用泵送入仓为主，砼罐车无法到达地方采用手扶车及双胶轮手推车运输。

(5)混凝土的浇筑

混凝土采用人工平仓，采用平板振动器和插入式振捣器振捣密实。

(6)混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后，在12小时内开始对混凝土覆盖并保湿养护，浇水湿润养护不少于7天。

混凝土强度达到规范规定的强度前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

混凝土浇水次数以保持混凝土处于湿润状态为准，且养护用的水采用饮用水。

### 1.6其他要求

1、工程具体位置、高程以现场实际为准。

2、工程施工前，施工单位需沿线探明施工范围内的地下情况；

3、施工单位应做好相应的工程防护措施，确保施工人身安全及施工质量。

4、施工用电采用自发电；

5、施工用水及施工生活用水由施工自行解决；

6、由于现状部分沟渠积水，暂设抽水设备200台班，具体数量由监理负责监督记录，设置施工生活区及仓库各100m²，具体位置由施工单位考虑。

未尽事宜严格按相关施工规范进行。